TROCHEM TEPLICE

CO Urychlovač 4               Materiálový list

Charakteristika

CO Urychlovač 4 je roztok kobaltoktoátu  ve směsi xylénu a lakového benzínu. Obsah kobaltu je 4 %.

Použití

CO Urychlovač 4 působí jako katalyzátor rozpadu organických peroxidů. Používá se především jako urychlovač při vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic.

Vlastnosti

Čirá, modrofialová kapalina charakteristického zápachu použitých surovin. Je dobře mísitelná s nenasycenými polyesterovými pryskyřicemi, styrénem apod. Není rozpustná ve vodě.

Obsah kobaltu                4.0  0.2 hm. %

Viskozita při 20 C           5 mPa.s.

Hustota při 20 C            cca 907 kg.m-3

Zpracování výrobku

Používá se v kombinaci s iniciátory k vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic za normální i zvýšené teploty. Při vytvrzování za normální teploty se  běžně jako iniciátory používají ketonické peroxidy, při zvýšené teplotě hydroperoxidy nebo perestery.

CO Urychlovač 4 se dávkuje  do nenasycené  polyesterové pryskyřice  v množství  0.3 až  2.0 %  z hmotnosti  polyesteru a dokonale se promísí. Poté se  do směsi vmíchá vhodný iniciátor.  Nesmí dojít  k přímému  styku urychlovače  s iniciátorem - nebezpečí exploze!

# Bezpečnostní údaje

Vše je uvedeno v Bezpečnostním listě, se kterým je nutno se před prvním použitím výrobku seznámit.

## Označení nebezpečí

### Nenasycené polyesterové pryskyřice jsou označovány jako

Xn – Zdraví škodlivý.

Balení, doprava, skladování

CO Urychlovač 4 se plní do plechových kanystrů o obsahu 1 a 8 kg, nebo do ocelových sudů o obsahu 140 až 180 kg. Přepravuje se krytými dopravními prostředky za dodržení předpisů o přepravě  hořlavých kapalin.Pokyny pro dopravu ADR a RID 3/3b.  Skladuje se  v uzavřených obalech v krytých a suchých skladech při dodržení předpisů o skladování hořlavých kapalin II. třídy nebezpečnosti. Nesmí být skladován v blízkosti organických peroxidů. Doba skladování je 6 měsíců.

Likvidace

Nespotřebované zbytky je  možno likvidovat  spálením při dodržení místních předpisů. Rozlitý CO Urychlovač 4 absorbovat vhodným materiálem (Vapex, křemelina, Vermikulit, Sorbin, Ecosorb apod.) a zlikvidovat opět spálením.

Výrobce, dodavatel

TROCHEM sro., Denisova 235, 415 03 Teplice.

Telefon a fax 0417/46676, telefon 0417/28005.

REICHHOLD - SPOLCHEMIE a.s., Veleslavínova  3, 400 11 Ústí nad Labem. Telefon 047/49755, telefax 047/40967.

Poznámka

Údaje o vlastnostech výrobku  a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními zkouškami a jsou právně nezávazné. Zpracování výrobku je nutno přizpůsobit konkrétním podmínkám.