Technický list

LC GTH-T

LC GTHT je dvoukomponentní vysokopevnostní strukturální lepidlo na bázi akrylátu. Je určeno pro lepení kovů, železa, nerezové oceli, hliníku, keramiky a FR4.

Vlastnosti:

- vysoká tepelná stabilita

- odolnost vůči vodě a horkému vzduchu

- odolnost proti nárazu

- vysoká viskozita

- reaguje po 2 minutách, počáteční pevnost po 5-10 minutách

- vysoká střihová pevnost

Skladujte při pokojové teplotě v temnu, suchu a chladu. Doba trvanlivosti je 6 měsíců, pokud je správně skladováno.

Technická data

Barva					transparentní

Báze					akrylát

Fyzikální vlastnosti v tekutém stavu

Viskozita (mPas)			8 000 až 10 000

Bod vzplanutí				> 90

Minimální skladovatelnost		ca. 2

Vytvrzení

Počáteční pevnost			5 – 10 minut

Konečná pevnost			4 – 6 hodin

Pevnost ve smyku

Železo					28 N/mm2

Stainless steel				27 N/mm2

Hliník					23 N/mm2

Fyzikální vlastnosti ve vytvrzeném stavu

Tepelná stabilita			- 30 až 180°C

Tvrdost				65 až 75